大连金普新区2020年服装（含儿童服装）产品

质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于金普新区服装（含儿童服装）产品质量监督抽查。监督抽查产品范围为服装、儿童服装。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检。

2 产品分类

2.1产品分类

产品分类见表1。

表1  产品分类

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 1 | 102 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 服装 |

2.2产品种类

抽查产品为服装、儿童服装。

3 企业规模划分

根据服装产品行业的实际情况，企业生产规模以儿童服装产品年销售额为标准划分为大、中、小、微型企业。见表2。

表2  服装生产企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

4 抽样

4.1 抽样型号或规格

根据产品的销售单元（件、条、套）抽取相同款式、相同花型和相同颜色的被检样品。

4.2 抽样方法

在企业成品库或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。按照GB/T 10111规定的程序，采用简单随机抽样方法，利用扑克牌产生随机数进行抽样。

4.3 抽样基数

在生产企业抽查的抽样基数不得低于20件/条/套。

4.4 抽样数量

各类产品抽样数量见下表3。

表3 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 成人服装 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 儿童服装 | 4件/条/套（其中备样2件/条/套） |
| 婴幼儿服装 | 6件/条/套（其中备样2件/条/套） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |

注：在本细则的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

4.5 抽样注意事项

如果样品标注的信息不全，必须在抽样单上确认该产品的基本安全类别和纤维成份含量。或由生产企业提供经加盖公章的书面确认文书。

4.6样品处置

4.6.1 被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封样。

4.6.2检验用样品及备用(复检)样品应分别封样，并寄、送至指定的检验机构相关部门。在寄、送过程中不得损坏样品的密封和防拆封状态。

4.7抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的儿童服装产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。（注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，即计划抽查“儿童服装”产品，应记录被抽查企业的儿童服装产品销售总额。）

样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由抽样人员与受检单位经手人分别在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

5 检验依据

服装产品检验依据及检测方法见下表4、表5。

表4 成人服装产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 标准 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |  |
| 1 | 甲醛含量 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 2912.1 | ● |  |  |
| 2 | pH值 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 7573 |  | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 17592 GB/T23344 | ● |  |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 5713 |  | ● |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 3922 |  | ● |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 3922 |  | ● |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 3920 |  | ● |  |
| 8 | 纤维含量 | GB/T29862 相关产品标准 | FZ/T 01057 GB/T2910等 |  | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表4所列检验项目市有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

表5 童装产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 标准 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |  |
| 1 | 甲醛含量 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 2912.1 | ● |  |  |
| 2 | pH值 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 7573 |  | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 17592 GB/T23344 | ● |  |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 5713 |  | ● |  |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 3922 |  | ● |  |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 3922 |  | ● |  |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 3920 |  | ● |  |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701 相关产品标准 | GB/T 3920 |  | ● |  |
| 9 | 耐唾液色牢度c | GB 31701 相关产品标准 | GB/T18886 |  | ● |  |
| 10 | 纤维含量 | GB/T29862 相关产品标准 | FZ/T 01057 GB/T2910等 |  | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 c仅考核婴幼儿服装 |  |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表4所列检验项目市有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

6 判定规则

6.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 2660-2017《衬衫》

FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

GB/T 18132-2016《丝绸服装》

FZ/T 43015-2015《桑蚕丝针织服装》

GB/T 2664-2017《男西服、大衣》

GB/T 2665-2017《女西服、大衣》

GB/T 2666-2017《西裤》

FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》

FZ/T 81007-2012《单、夹服装》

FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》

FZ/T 81008-2011《茄克衫》

GB/T 18132-2008《丝绸服装》

GB/T 22853-2019《针织运动服》

GB/T 22849-2014《针织T恤衫》

FZ/T 81014-2008《婴幼儿服装》

GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》

FZ/T 73025-2013《婴幼儿针织服饰》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

6.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 检验应注意的问题

7.1取样部位及方法

对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标准规定取样。

对于花型循环较大或无规律的印花和色织产品，色牢度试验分别取各色相检测，以级别最低的作为试验结果。

对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案中的各种颜色；如果这些印花色相不同，可分别取样。当局部印花图案很小时，只能在同一件样品中取足一个试样，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。

对于可分解致癌芳香胺染料的试样，当混色取样时，同种材质的每个试样一般不可超过三种颜色，若混色试验检出阳性，应分色重检。

同一样品由不同材质、不同色别或花型的多组件组成时，需按不同组件分别取样检测各项目。对含多组件的产品，重量不超过整件制品的1%的小型组件不考核。

样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如取样数量不能满足所有试验要求，应先取样检测可分解致癌芳香胺染料试样，然后依次取甲醛、色牢度、pH值试样。

7.2 pH的测定用0.1mol/L氯化钾溶液作为萃取介质，产品标准另有规定的按相应要求执行。

7.3 可分解致癌芳香胺染料检测采用采用GC/MS内标法。出现阳性结果时按GB/T 17592进行确认，建议用HPLC/DAD进行确认。含涂层、粘合剂或氨纶的产品一般不作预处理，即涂层，粘合剂不刮除，氨纶不拆出。对未经过染色或印花工艺的产品可不检测可分解致癌芳香胺染料。

7.4色牢度试验采用单纤维贴衬。

7.5考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其它纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。