大连金普新区2020年内外墙涂料产品

质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于大连金普新区内外墙涂料产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类

2.1 产品分类及代码见表1-1、表1-2。

表1-1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 411 | 411.2 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑涂料 | 合成树脂乳液内墙涂料 |

表1-2  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 411 | 411.3 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑涂料 | 建筑用外墙涂料 |

2.2产品种类

合成树脂乳液产品分为：底漆和面漆；

合成树脂乳液外墙涂料产品分为：底漆、中涂漆和面漆。

2.3术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

2.3.1合成树脂乳液内墙涂料俗称内墙乳胶漆，它是以合成树脂乳液为成膜物质，以水为分散介质，加入颜料、体质填料、助剂经分散、研磨后制成的产品。

2.3.2合成树脂乳液外墙涂料俗称外墙乳胶漆，它是以合成树脂乳液为成膜物质，以水为分散介质，加入颜料、体质颜料、助剂经分散、研磨后制成的产品。

3企业合成树脂乳液内墙涂料产品和建筑用外墙涂料产品生产规模划分

根据合成树脂乳液内墙涂料产品和建筑用外墙涂料产品行业的实际情况，企业生产规模以合成树脂乳液内墙涂料产品和建筑用外墙涂料产品年销售额为标准分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业内外墙涂料产品生产规模划分

| 企业合成树脂乳液内墙涂料产品/建筑用外墙涂料产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥20000 | ≥3000且＜20000 | ＜3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

现行有效的涉及内外墙涂料的标准有：

GB 18582-2008  《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》

GB/T 3186-2006 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样》

GB/T 9265-2009 《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》

GB/T 9266-2009 《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》

GB/T 9268-2008 《乳胶漆耐冻融性的测定》

GB 24408-2009  《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T 1733-1993 《漆膜耐水性测定法》

GB/T23993-2009 《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》

GB/T 23981-2009 《白色和浅色漆对比率的测定》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的面漆产品。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1 抽样地点在企业的成品库内或市场代销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其它形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

在生产领域抽样独立包装产品质量≤5kg时，同一批次产品抽样基数不少于20个独立包装；在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，抽样基数不低于100kg，搅拌均匀后抽取样品。当有若干个容器时，应按照表3确定被取样容器的最低件数并进行随机抽取。

表3

| 容器的总数N | 被取样容器的最低件数n |
| --- | --- |
| 1～2 | 全部 |
| 3～8 | 2 |
| 9～25 | 3 |
| 26～100 | 5 |
| 101～500 | 8 |
| 501～1000 | 13 |
| 其后类推 |  |

5.2.3抽样数量

表4抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 合成树脂乳液内墙涂料 | 2×3kg/桶（其中备样1×3kg/桶） |
| 合成树脂乳液外墙涂料 | 2×3kg/桶（其中备样1×3kg/桶） |

5.2.4抽样时应注意的问题

抽取的样品连同其原包装和使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装后加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

5.3样品处置

检验样品及备用样品应分别封样，由抽样人员负责携带或寄送至承检机构。检验前不能打开样品或对样品进行分装

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的合成树脂乳液内墙涂料产品和建筑用外墙涂料产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

6检验要求

6.1检验项目及重要程度分类

6.1.1内墙涂料

表5内墙涂料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 | ● |  |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 | ● |  |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 | ● |  |
| 4 | 低温稳定性 | GB/T9756-2018 | GB/T 9268-2008 A法 |  | ● |
| 5 | 对比率 | GB/T9756-2018 | GB/T9756-2018 |  | ● |
| 6 | 耐碱性 | GB/T9756-2018 | GB/T 9265-2009 |  | ● |
| 7 | 耐洗刷性 | GB/T9756-2018 | GB/T 9266-2009 |  | ● |
| 8 | 干燥时间 | GB/T9756-2018 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表5所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者，有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.1.2 外墙涂料

表6外墙涂料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 24408-2009 | GB 24408附录A附录B | ● |  |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB 24408-2009 | GB/T23993-2009 | ● |  |
| 3 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9268-2008 |  | ● |
| 4 | 对比率 | GB/T 9755-2014 | GB/T 23981-2009 |  | ● |
| 5 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 1733-1993 |  | ● |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |  | ● |
| 7 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |  | ● |
| 8 | 干燥时间 | GB/T 9755-2014 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表6所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者，有关组织反映有质量问题的重要项目。

注:本细则的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复检所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

原则：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语：

经抽样检验，所检项目符合**标准要求，依据《大连金普新区内外墙涂料产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，**项目不符合**标准要求，依据《大连金普新区内外墙涂料产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

经抽样检验，**项目不符合**标准要求，依据《大连金普新区内外墙涂料产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。