大连金普新区2020年人造板产品

质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于大连金普新区细木工板、浸渍胶膜纸饰面胶细木工板、浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 407 | —— |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 人造板 | —— |

2.2产品种类

2.2.1细木工板

2.2.2浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

2.2.3浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

2.3术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

2.3.1细木工板

具有实木板芯的胶合板，按板芯结构可分为实心细木工板和空心细木工板，本方案抽查范围为实心细木工板。

2.3.2浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

以胶合板、细木工板为基材，以浸渍胶膜纸为饰面材料的装饰板材料。

2.3.3浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

以纤维板、刨花板为基材，以浸渍胶膜纸为饰面材料的装饰板材料。

2.3.4其他

其他术语和定义见相应产品标准规定。

3企业人造板产品生产规模划分

根据细木工板产品行业的实际情况，企业生产规模以细木工板产品年销售额为标准划分为大、中、小、型企业，见表2。

表2  企业细木工板产品生产规模划分

| 企业细木工板产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥12500 | ≥5000且＜12500 | ＜5000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

根据浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品行业的实际情况，企业生产规模以浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品年销售额为标准划分为大、中、小、型企业，见表3。

表3  企业浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品生产规模划分

| 企业浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥15000 | ≥10000且＜15000 | ＜10000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 5849-2016    《细木工板》

GB/T 15102-2017   《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

GB/T 34722-2017   《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

GB/T 17657-2013   《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样种类、型号或规格

5.1.1 抽样种类：细木工板、浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、

浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板。

5.1.2 抽样型号或规格：抽取样品应为同一型号、同一批次的产品。优先选取被抽样单位有代表性的规格产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1 抽样地点为生产企业的成品库、堆场，在企业的成品库或堆场内中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

5.2.2抽样基数、抽样数量

表4  人造板产品抽查样品规格数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样基数 | 样品数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样 | 备用样 | 小计 |
| 1 | 细木工板 | ≥20张 | 3张 | 2张 | 5张 |
| 2 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 | ≥20张 | 3张 | 2张 | 5张 |
| 3 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 | ≥20张 | 3张 | 2张 | 5张 |

5.2.3抽样时应注意的问题

5.2.3.1填写抽样单时注意产品名称应为学名，避免产品混淆，要写明厚度等重要指标。

5.2.3.2抽样时要将板材密封完好，防止板材在运输过程中污损、撞击，受潮、雨淋或曝晒。

5.3样品处置

初检、复验样块应分别密封包装，其中的每个包装的封口处上下加贴封条，抽样人员与被抽查企业人员在封条上签字。样品应用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装、运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。同一企业的样品应整体打包。备样整张封存于企业，应对其进行妥善封存，并采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的人造板产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数（如产品执行标准、产品类别、产品等级、甲醛释放量等级、产品规格）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6检验要求

6.1检验项目及重要程度分类

6.1.1细木工板

表5  细木工板检验项目及涉及的检验方法标准

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 极重要质量项目 | 重要质量项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849-2016 | GB/T17657-2013 |  | ● |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 | GB/T17657-2013 |  | ● |
| 3 | 浸渍剥离试验 | GB/T 5849-2016 | GB/T17657-2013 |  | ● |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 | ● |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人本健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

6.1.2浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

表6  浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板检验项目及涉及的检验方法标准

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 极重要质量项目 | 重要质量项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 15102-2017 | GB/T17657-2013 |  | ● |
| 2 | 密度 | GB/T 15102-2017 | GB/T17657-2013 |  | ● |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T17657-2013 |  | ● |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 15102-2017 | GB/T17657-2013 |  | ● |
| 5 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102-2017 | GB/T17657-2013 |  | ● |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 | GB/T 15102-2017 |  | ● |
| 7 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102-2017 | GB/T 15102-2017 |  | ● |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102-2017 | GB/T 15102-2017 |  | ● |
| 9 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 | ● |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人本健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

6.1.3浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

表7  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板检验项目及涉及的检验方法标准

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 极重要质量项目 | 重要质量项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 34722-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 | ● |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人本健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

6.1.4其他

标识应符合产品标准明示要求。

6.2试样制备

将检样（初检、复验）板按照GB/T 5849-2016 《细木工板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》中图1的规定取样，每片样块应注明编号。

注:本细则的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复检所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

6.3检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

7.1 单项判定

任一个检验项目初检样不合格时，进行双倍复验，当两个复验样品结果均合格时，判定该项目为合格；反之，判定该项目为不合格。

7.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语：

经抽样检验，所检项目符合**标准要求，依据《大连金普新区人造板产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，**项目不符合**标准要求，依据《大连金普新区人造板产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。