大连金普新区2020年绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于金普新区绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品分类

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 420 | 420.1、420.3 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑节能保温材料 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 |

2.2产品种类

本次抽查产品为绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）及绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)。

2.3术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

2.3.1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

以可发生聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后，在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的使用温度不超过75℃的聚苯乙烯泡沫塑料板材。

2.3.2挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分，添加少量添加剂，通过加热挤塑预成型而制得的具有闭孔结构的硬质聚苯乙烯泡沫塑料。

2.3.3氧指数

在规定条件下，试样在氧、氮混合气流中，维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度，以氧所占体积百分数表示。

2.3.4导热系数

在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为1度（K,℃）,在1秒内，通过1平方米面积传递的热量，用λ表示，单位为瓦/米·开尔文，w/m·K。

2.3.5其他

其他术语和定义见相应产品标准规定。

3绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）产品生产规模划分

根据绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）产品行业的实际情况，生产企业规模以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）年销售额为标准划分为大、中、小型企业,见表2。

表2　绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）产品生产企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 |

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》

GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1 抽样地点为生产企业的成品库，经销单位的销售现场、仓库。在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

5.2.2抽样基数

流通领域抽样基数满足抽样数量即可。生产领域抽样基数EPS抽样基数不少于20m3、XPS抽样基数不少于10m3。

5.2.3抽样数量

EPS 检验样品： 500mm×500mm 8块；备用样品 ：500mm×500mm 8块。样品厚度均不得小于50mm。

XPS 检验样品 ：600mm×600mm  8块；备用样品 ：600mm×600mm 4块。 样品厚度为样品原厚。

5.2.4抽样时应注意的问题

EPS样品自生产之日起在自然条件下放置28d后进行测试。XPS导热系数和热阻试验应将样品自生产之日起在环境条件下放置90d进行，其他物理机械性能试验应将样品自生产之日起在环境条件下放置45d后进行。抽样时应注意样品的生产日期。

5.3样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，同时在封条上标注出检验样品或备用样品。样品应由包装材料全部包裹，为防拆封可使用多张封条，并使用透明胶带缠裹。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的建筑用绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。在规格栏中注明泡沫塑料种类，EPS应注明密度类别，阻燃型或普通型和规格尺寸；XPS应注明压缩强度级别，绝热性能等级，阻燃型或非阻燃型。

6检验要求

6.1.1 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目及重要程度分类见表3。

表3  EPS检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aa | Bb |
| 1 | 表观密度 | GB/T10801.1 | GB /T6343-2009 |  | ● |
| 2 | 压缩强度 | GB/T10801.1 | GB/T8813-2008 |  | ● |
| 3 | 导热系数 | GB/T10801.1 | GB/T10295-2008 | ● |  |
| 4 | 吸水率 | GB/T10801.1 | GB/T8810-2005 | ● |  |
| 5 | 熔结性 | GB/T10801.1 | GB/T 8812.1-2007 | ● |  |
| 6 | 氧指数* | GB/T10801.1 | GB/T2406.2-2009 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | *为阻燃型需检测，普通型不用检测。 |  |  |  |  |

6.1.2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目及重要程度分类见表4。

表4 XPS检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aa | Bb |
| 1 | 压缩强度 | GB/T10801.2 | GB/T 8813 |  | ● |
| 2 | 导热系数 | GB/T10801.2 | GB/T10295 | ● |  |
| 3 | 热阻 | GB/T10801.2 | GB/T10295 | ● |  |
| 4 | 吸水率 | GB/T10801.2 | GB/T8810-2005 |  |  |
| 5 | 尺寸稳定性 | GB/T10801.2 | GB/T8811-2008 |  |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

原则：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语：

经抽样检验，所检项目符合**标准要求，依据《大连金普新区2020年绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，**项目不符合**标准要求，依据《大连金普新区2020年绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（保温材料）产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。